铜网事先使用辉光放电处理，使样品分布更加均匀。用移液枪吹打将样品混匀后，吸取适量样品碳膜铜网上静置1min后，用滤纸吸干样品，同时迅速在铜网上滴适量的2%醋酸双氧铀染液进行漂洗10s。吸干漂洗染液，在铜网上滴染液静置1min染色。染色时间到后，用滤纸吸干染液，待铜网完全晾干后放入电镜观察。